卫生间防水施工方案

一、编制依据
1. 施工现场条件和实地勘察资料；
2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》；
3.《建筑构造通用图集》；
4.《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）；
5.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料；
二、 工程概况
采用防水涂料涂膜防水层做法。
三、施工部署
　　　该项目工程人员安排如下：
序号 工　种 人数 工　作　内　容
1 技术人员 3 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底
2 采购人员 2 材料供应及时通知检验
3 主要施工人员 6吸尘器清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、表层处理
4 机械设备 1 维修所有机械小工具等
四、材料准备
1.主要材料选择
①JS水泥基防水涂料。
此材料由JS制成的水泥基防水涂料，是一种既有有机材料弹性高又有无机材料耐久性等优点的新型防水材料，涂刷后可形成高强坚韧的防水涂膜。该材料具有坚韧高强，耐水性、耐久性优异，无毒、无味、无污染的环保型新型防水材料。尤其适用于厕所间、设备间、食用水池、游泳池、内外立壁、屋面的防水。

对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具： 
计划投入的主要施工机具(工具)设备表
序号 机械设备及工具名称 数量 用途 进场计划
1 小平铲、搅拌机，扫帚 10把 吸尘器清理基层 开工前全部进场
2 滚动刷 8把 涂料 
3 桶 5个 分装、搅拌涂料 
4 刮板 10个
5 卷尺 1个 度量尺寸用 


五、施工工艺
1.施工流程
材料准备　　技术准备　　基层处理　 涂刷底料　 细部处理　 防水层施工　　质量检验　　成品保护
2.基层处理
1. 防水层基层(找平层)
基层表面应坚实具有一定的强度，用吸尘器清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，表面应平整、光滑、无松动，对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

2. 管根部位
穿墙管根定位后，楼板四周用水泥砂浆堵严
4. 穿墙管道及连接件应安装牢固，接缝严密，若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。
5. 基层处理后，基层上面应无明显水迹。
3.施工工艺
1.采用2道涂膜工艺。
2.JS涂膜施工顺序：
基层处理　 涂刷底层涂料　增补涂料　 涂刷第一道涂膜防水层　　　涂刷第二道涂膜防水层　 　　闭水试验　　检查验收　 
涂刷顺序应先垂直面后水平面；先阴阳角及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。
3.配料：分底层涂料和其它涂层涂料.
底层涂料的重量配比为,液料:粉料:水=10:7:14
其它涂层涂料的重量配比,液料:粉料:水=10:7:2
在斜面、顶面或立面上施工，为了能挂住足够的料应少加水；平面施工为了涂膜平整可多加水。
应掌握以配制的此时间内施工用混合料的一次拌合量，特别是在施工温度较高或低的情况下。温度过高会使混合料过快固化。
4.涂刷前先在阴阳角、穿墙管线和防水套管根部预先加涂一层作为增强层。
5.防水层涂刷：
5.1.涂膜施工顺序：
用滚刷涂刷，按照打底层　　增强层　 第一道涂膜　 第二道涂膜的次序逐层完成。
具体做法为先涂一层下涂层，再涂其它涂层。打底层是较稀的料，可用滚刷涂。涂刷顺序应先垂直面后水平面，先阴阳角及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。
5.2.涂刷底层涂膜：
涂刷底层涂膜防水材料，可用滚刷均匀涂刷，力求厚薄一致，平面或坡面施工后，在防水层未固化前不宜上人踩踏，涂抹施工过程中应留出退路，可以分区分片用后退法涂刷施工。
若涂料有沉淀应随时搅拌均匀，每次蘸料时，先在桶底搅动几下，以免沉淀。
涂刷要尽量均匀，不能局部沉积，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡粘结严实。
5.3.增强附加层
底料涂刷完后， 在异形部位（管根、阴阳角、雨水口等）先涂刷一道涂膜，作为增强附加层涂刷方法同上层一样，注意方向要与上道相互垂直。
5.4.底层涂膜固化，增强附加层完成后即可进行大面积涂刷了。
5.5.涂刷第二道涂膜：
第一道涂膜干固后，随即在上面涂刷第二道涂层，涂刷方法同上层，方向与上道相互垂直。
5.6.有平面和立面的部位，应先涂立面，涂刷顺序为由上而下，以免涂料下滑，影响涂膜整体光滑平整。平面涂刷时采用后退法施工，以免损坏已完成的涂膜。
　　
6.立管防水层处理
1） 立管定位后，楼板四周缝隙应用1：3水泥砂浆堵严，缝大于20mm时宜用C20细石混凝土堵严。
2） 管根四周宜形成凹槽，其尺寸为15mm×15mm，将管根周围及凹槽内清理干净、干燥。
3） 凹槽内应嵌填密封材料
4） 将管道外壁200mm高的范围内，清除灰浆和油垢杂物，按设计规定涂刮防水涂料。
5） 另外，立管如有热水管、暖气管时，则需加设套管，套管高20～40mm，留管缝2～5mm。上缝用建筑密封胶封严，套管高出地面约20mm。

7.地漏
1） 立管定位后，楼板四周缝隙应用1：3水泥砂浆堵严，缝大于20mm时宜用C20细石混凝土堵严。
2） 厕浴间垫层向地漏处找2%坡度，垫层厚度小于30mm时用水泥砂浆；大于30mm时用水泥炉渣材料。
3） 地漏上口四周用10mm×15mm密封材料封严，上面做涂膜防水层。
如图：

4.质量验收
1. 施工单位应提供现场用料复试合格的检测报告及其它存档资料。
2. 涂膜厚度应均匀一致达到设计要求，不允许有脱落、开裂、或收头不严密等缺陷。
3. 涂膜防水层不应有积水和渗漏水现象。
5.成品保护及安全注意事项
1.施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。
2.防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。
3.施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加板材铺垫，以防破坏防水层。
4.防水层验收合格后，及时作好保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。
5.施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补强措施，以确保防水层的质量。
6.存放材料地点和施工现场必须通风良好。
7.存料和施工现场要严禁烟火，消防设施要配备足够。


六、质量保证措施及质量保证体系
（一）、工程质量目标：
质量方针：科学组织、精心施工、求实守约、建造精品。
质量目标：工程交验一次合格率100%，争创优良工程。
（二）、质量保障措施
1、 严把材料关，我公司对本项目采取直接厂家进货渠道，材料出厂直接送入工地，避免中转节点过多造成材料损坏或假冒伪劣。
2、 严格施工规范，施工过程中严格按施工规范要求施工，确保工程质量优良。
3、 落实“三检制”，实行“三检制”（即自检、专职检、交接检），对各分项工程质量实行全数检验，对工人班组实行优质、优价原则，达不到优良等级时，不服管理人员的工资20%做为罚款。
4、 协调队伍协作关系，按照技术交底施工，防止蛮干，做到一次成优。
5、 真做好成品、半成品的保护。作好每日密封和其它保护措施。
（三）、工程质量保证体系

七、安全生产保证措施
（一）、安全目标：
★班组“三标”达标率100%；
★特殊工种作业人员持证上岗率100%；
★杜绝死亡事故，减少一般事故，重伤事故为零；
★杜绝特、重大设备责任事故；
（二）、保证安全的组织措施：
1、认真贯彻执行国家和有关省市安全生产规定以及“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管理生产必须管安全”的原则，落实安全岗位责任制，强化安全管理，严格遵守操作规程，杜绝违章指挥和操作。
2、施工现场配备安全员一名，监督检查安全，发现隐患及时向项目经理反馈情况。
3、现场专职安全员，必须及时组织施工员、技术员及有关班组长对现场中安全情况进行验收，如实地填定有关安全记录表，
4、进入施工现场的人员，必须佩戴安全帽，现场大门门卫，对未戴安全帽人员，有权拒绝进入现场。
5、进场前，工地应组织一次详细的安全技术交底，及时组织所有操作人员交底。
 6、所有进入现场的施工班组，新入场工人或变换工种时，项目部安全员必须及时进行科场安全教育，建立安全教育卡，否则不得参加施工，并进行定期检查和不定期巡查。
7、施工人员进行现场时，必须与之签订安全管理合同或协议书，明确双方责任，制定相应的安全保证措施。
8、各种附加剂要放入库房内由专人保管，防止误食中毒。易燃、易爆品在库内存放，专人保管，并远离火源。
9、派专人负责清理现场的道路，保障其畅通。
10.施工中须贵方对架子安装防护网，落脚点做木板支撑，施工立壁时施工现场下方不能有施工作业人员。

八、工期进度保证措施

　　 本工程工期严格围绕甲方土建的工期进行，时间紧，任务较重，为确保按期完成，各分部分项工程施工必须穿插配合进行，组织流水施工，立体交叉作业等方法进行施工。我们准备投入大量的人力物力争取能在预定工期或提前竣工。特采取了以下措施。
　　1、组织措施：
落实多层次的进度控制人员，具体任务和工作责任，建立进度保证组织系统，按施工项目的结构、进展的阶段或合同结构等进行项目分解，确定其进度目标，确定进度目标， 确定进度保证工作制度，如检查时间、方法、协调会议时间，参加人数，对影响进度的因素进行分析，研究，做出相对应的办法措施，行之有效地确保进度完成,做好调度工作.
准备工作作风扎实,能干能打硬仗的施工队伍,保证能严格按进度计划完成工作任务.
工序安排上,防止出现不均衡不科学的生产和盲目抢工,要做到稳中求快.
　　2、技术措施：
采取加快施工进度的技术方法组织流水施工，根据工程的规模和时间安排，在现场施工负责领导统一指挥，各施工队伍在施工过程中分别施工，我们积极提高施工进度，把整个工程分成多个施工段，我们安排三支相同队伍同时几个大专业施工队伍进行流水施工作业。每一组根据实际情况这样来交叉流水施工。
　　3、合同措施：
　　在施工合同的合同工期与有关进度计划目标相协调。
4、经济措施：
实现进度计划要有甲方等各方面良好的资金保证措施。

九、文明施工保证措施
1.总则
在组织施工中，我们将认真贯彻执行建设部、建委、环保局和卫生局部门施工现场文明施工管理的各项规定，重点落实《建设工程施工现场管理基本标准》、《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》，《建设工程现场管理基本标准补充生活设施及卫生防疫管理标准》，以及《建设工程施工现场文明建设施工补充标准》，争创“文明安全工地”。
2.文明管理小组：
组　长：
副组长：
3.工作制度
在项目实施过程中推行文明施工方案会签制，根据合同内容、施工范围、施工区域等划分文明施工责任区，从制度上落实文明施工工作，保证文明施工的切实落实。
4.文明施工管理措施
①施工现场平面布置要严格执行施工组织设计中的施工平面图，对施工区统一规划和管理，避免各自为战的混乱局面，确保施工区的有序创造整洁、有序、安全的作业环境，做到文明施工生产。
②施工现场道路和堆料场要全部硬化，且平整、坚实。
③入住生活区的作业人员只由专人进行卫生清扫工作，确保生活区的卫生、安全条件，减少疫病，保护作业人员的身体健康。
④运输道路和作业面落地灰要及时清理。材料倒运时，应用容器或铺垫板。
⑤安排专人每天对运料地点的散落灰进行清理，确保不出现场尘。
⑥工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完料净场清。施工垃圾及时清理。
5.施工现场材料管理措施
①合理制定用料计划，按计划进料。合理安排材料进场，随用随进，不得在场外堆放施工材料，各种材料不得长期占用场地，各种废料必须及时处理。
① 施工现场内的防水材料，采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防损伤等措施，并建立严格的领、退料手续。
② 随时清理施工现场四周及料棚，以确保无散落废弃的材料。
③ 为保证施工现场整洁卫生，不随地乱扔、乱倒废弃物，将设专职行政卫生监督管理人员，负责施工现场的行政卫生的组织管理工作。

湖南卓泰防水工程有限公司

技术总监：张友

13875934863